## Slide 1
Volné elektrony v kovu 1
Drudeho teorie

## Slide 2
Paul Drude – 1863-1906
Klasický model vodivosti kovů Drude 1900
nepohyblivé kladně nabité ionty
zcela volné vodivostní elektrony
objem je elektricky neutrální
Model :
Kov ≡ objem (nádoba) obsahující

## Slide 3
Kov | Z | Valenční hladiny
Li Na K | 1 1 1 | 2s 3s 4s
Be Mg Ca | 2 2 2 | 2s2 3s2 4s2
Al Ga In | 3 3 3 | 3s23p1 4s23p1 5s25p1
Příklady :
Ionizační energie v kJ/mol (eV/atom) |  |  |  | 
Prvek | 1.elektron | 2.elektron | 3.elektron | 4.elektron
Na | 496 (5.14) | 4560 (47.26) |  | 
Mg | 738 (7.65) | 1450 (15.03) | 7730 (80.12) | 
Al | 577 (5.98) | 1816 (18.82) | 2881 (29.86) | 11600 (120.2)
Valenční elektrony atomů kovu vodivostní elektrony v kovu
e Za
-e ( Za- Z )
-e Z
Za atomové číslo
e Za náboj jádra
Z valenčních elektronů
Za- Z vnitřních elektronů
-e (e>0) náboj elektronu

## Slide 4
Na “plyn” vodivostních elektronů se aplikuje klasická kinetická teorie plynů (pozadí tvořené kladně nabitými ionty zde především zajišťuje elektrickou neutralitu).
Základní údaje:
1 mol kovu obsahuje 0.6022×1024 atomů ( Avogadrovo číslo NA= 0.6022×1024),
Počet atomů v 1 cm3 kovu je ρm /mA (ρm hustota kovu, mA je atomová hmotnost),
Přispívá-li atom do plynu Z valenčními elektrony, je koncentrace elektronů
Objem připadající na 1 elektron se často charakterizuje poloměrem rs
takže
Prvek | Z | n (1022/cm3) | rs (nm) | rs/a0
Na (5 K) | 1 | 2.65 | 0.208 | 3.93
Mg (300 K) | 2 | 8.61 | 0.141 | 2.66
Al (300 K) | 3 | 18.1 | 0.110 | 2.08
Typické hodnoty
( a0 = 0.0529 nm
je Bohrův poloměr)

## Slide 5
Základní předpoklady kinetické teorie plynů:
Molekuly plynu představují hmotné body;
srážky molekul jsou pružné (zachovává se energie);
mezi částicemi neexistuje žádná interakce (přitažlivé či odpudivé síly);
střední kinetická energie molekuly je (3/2)κT
(κ = 1.38×10-23 J/K – Boltzmannova konstanta, T – absolutní teplota v K)
Připomenutí kinetické teorie plynů - 1
Model:
plyn je uzavřen v nějakém objemu V s nepohyblivými (pevnými) stěnami,
srážky se stěnami jsou pružné (mění se jen směr rychlosti, nikoliv velikost),
bez vnějších sil je pohyb částic mezi srážkami přímočarý s konstantní rychlostí,
působí-li vnější síly (např. gravitace), pohybují se mezi srážkami podle Newtonových zákonů,
střední doba mezi srážkami nechť je τ (tzv. relaxační doba).

## Slide 6
Připomenutí kinetické teorie plynů - 2
Maxwellovo rozdělení rychlostí molekul
kde m je hmotnost částice, κ je Boltzmannova konstanta a T je absolutní teplota .
Bezrozměrný výraz P(v)dv udává relativní počet molekul
s rychlostmi v intervalu (v , v + dv ).
Tři významné rychlosti:
vk střední kvadratická rychlost,
vs střední (průměrná) rychlost,
v0 nejpravděpodobnější rychlost odpovídá maximu P (v)
Poznámky :
Střední kvadratickou rychlost by měly všechny částice, pokud by si rovným dílem rozdělily celkovou kinetickou energii plynu.
Střední (průměrná) rychlost je aritmetickým středem rychlostí všech částic plynu.

## Slide 7
Kyslík
T = 273 K
v0 = 350.8 m/s
vs = 395.9 m/s
vk = 429.7 m/s
V intervalu (200 K, 500 K) je 63% částic
v [m/s]
P (v ) [s/m]
Demonstrace (MP)
Připomenutí kinetické teorie plynů - 3

## Slide 8
Elektrická vodivost kovů pro stejnosměrný proud - 1
Abychom vyloučili závislost R na rozměrech vodiče zavedeme:
hustotu proudu j = I/A , kde A je průřez vodiče (rozměr A/m2),
intenzitu elektrického pole ve vodiči E = V/L, kde L je délka vodiče (rozměr V/m),
Potom má Ohmův zákon tvar
E = ρ j nebo častěji j = σ E
kde ρ = R.A/L je rezistivita (jednotka ohmmetr, rozměr Ω.m) a
σ = 1/ ρ je vodivost (jednotka S/m = (Ω.m)-1 (siemens na metr) )
E , j jsou vektory (v izotropním prostředí paralelní)!
Ohmův zákon
Proud I tekoucí vodičem je úměrný napětí V na vodiči
I = V/R,
kde R je odpor vodiče závislý na rozměrech vodiče, ale nezávislý na V a I.
A
L
E
V = V1-V2
V1
(poteciál)
V2
(poteciál)
(napětí)

## Slide 9
Hustoty elektronového plynu jsou zhruba tisíckrát vyšší než hustoty klasického plynu při
normálních podmínkách.
Navzdory tomu i elektrické interakci nábojů (elektron-iont, elektron-elektron) funguje Drudeho
model po malých modifikacích v dobré shodě s klasickou kinetickou teorií neutrálního plynu.
Bez ohledu na mechanizmus srážek budeme předpokládat, že se dějí s pravděpodobností 1/τ ,
kde τ je střední doba mezi srážkami - relaxační doba.
Elektrická vodivost kovů pro stejnosměrný proud - 2
Je-li koncentrace elektronů n a pohybují se rychlostí v , je hustota proudu (tok) rovna
j = -n e v (e>0)
V kovu vezmeme za v střední hodnotu <v> rychlostí mezi srážkami.
Bez vnějšího elektrického pole (E = 0) je střední hodnota <v> = 0 a výsledný tok j = 0.
V elektrickém poli s intenzitou E působí na elektron síla F = -eE
a za čas t je pak jeho rychlost
v = v0 – e E t/m (v0 je počáteční rychlost po srážce).

## Slide 10
Elektrická vodivost kovů pro stejnosměrný proud - 3
Protože <v0> = 0 a střední doba mezi srážkami <t > = τ, platí vztahy
Z výrazu pro σ můžeme získat odhad pro relaxační dobu τ
Prvek | 77 K |  | 273 K |  | 373 K | 
 | ρ [μΩ/cm] | τ [10-14 s] | ρ [μΩ/cm] | τ [10-14 s] | ρ [μΩ/cm] | τ [10-14 s]
Na | 0.8 | 17 | 4.2 | 3.2 | tavenina | 
Mg | 0.62 | 6.7 | 3.9 | 1.1 | 5.6 | 0.74
Al | 0.3 | 6.5 | 2.45 | 0.80 | 3.55 | 0.55

## Slide 11
Elektrická vodivost kovů pro stejnosměrný proud - 4
Driftová rychlost a pohyblivost
V elektrickém poli F = q E, pro elektron F = -e E
Driftová rychlost je úměrná síle. Pro koeficient úměrnosti
můžeme obecně zavést pohyblivost μ vztahem vd = μF .
V elektrickém poli se pohyblivost μ zavádí vztahem vd = μ E
Z předchozích výsledků
Conduzione.html
E
vdrift
F
Drude (SSS)
Jestliže na částici působí dodatečná síla F ,
bude mít vedle náhodného pohybu ještě
rychlost ve směru F se zrychlením F/m.
Střední hodnota této rychlosti mezi dvěma srážkami je driftová rychlost
Notes: Pro elektron F=-eE
F
vdrift

## Slide 12
Driftová rychlost elektronů v Si při různých teplotách
F ‖ (111)
Jacoboni, C. at all, Solid State Electronics 20, 2(1977) 77-89.
Krystal | Elektrony | Díry
Si | 1350 | 480
Ge | 3000 | 1800
GaAs | 8000 | 300
InAs | 30000 | 450
Pohyblivost elektronů a děr
při pokojové teplotě [ cm2/V.s ]
Ch.Kittel, Introduction to Solid State Physics
Elektrická vodivost kovů pro stejnosměrný proud - 5

## Slide 13
Tepelná vodivost kovů - 1
Fourierův zákon:
nechť T1> T2
A
L
- dT/dx
T1
T2
x
kde je jQ tepelný tok [ W.m-2 ]
λ tepelná vodivost [ W.m-1.K-1 ]
dT/dx gradient teploty (změna teploty na malém elementu dx ) [ K.m-1 ]
x
x+∆x
T (x )
T (x+∆x )
x
A
∆x
Předpokladáme ustálené vedení tepla :
teploty T1, T2 jsou konstantní (termostaty),
teplota závisí jen na souřadnici x
T1
T2
0
T
x
L

## Slide 14
Tepelná vodivost kovů - 2
Mikroskopický pohled:
Předpoklady :
Kovy jsou dobrými vodiči tepla díky přítomnosti volných elektronů (v izolátorech chybí, vodivost zajišťovaná ionty je v obou případech zhruba stejná)
Částice plynu se pohybují po srážce náhodně (bez pole jsou všechny směry stejně pravděpodobné)
Poslední srážka proběhla při teplotě T1, elektron postupuje vpravo s rychlostí v1.
Poslední srážka proběhla při teplotě T2, elektron postupuje vlevo s rychlostí v2.
Výsledný tok bude vpravo (z teplejší do chladnější oblasti) ve směru – dT/dx
(gradient teploty dT/dx je vektor, který má směr růstu teploty)
T1 > T2
v1
v2
>
n1
n2
dT/dx

## Slide 15
x
T1
v1
n1
T2
v2
n2
x+ℓ
x– ℓ
x
T1 > T2
V těchto úvahách bereme v ≡ vk = (3κT/m)(1/2)
neboť fakticky pracujeme se středními hodnotami kinetické energie <Ek> = m <v 2>/2
Tepelná vodivost kovů - 3
ℓ = v .τ se nazývá střední volná dráha
( na této vzdálenosti dochází k předávání energie mezi molekulami )
Tepelný tok jQ plochou v bodě x je
Energie částice ε = CvT/NA , kde Cv je molární měrné teplo,
NA je Avogadrovo číslo.
Dosazením
Protože
dostáváme
Notes: Alternativně
předpokládejme (vzdálenost ℓ je malá)
n1 = n2 = n
výsledný tok částic potom bude
Protože
dostáváme
Počítejme

## Slide 16
Hlavní úspěch Drudeho modelu
Gustav Wiedemann a Rudolph Franz roku 1853 empiricky zjistili, že poměr
λ/σ
je pro většinu kovů při dané teplotě přibližně stejný.
Ludwig Lorenz 1872 zjistil, že tento poměr je úměrný T.
Wiedemannův – Franzův zákon
Podle našich výpočtů
Drude položil
a dostal
kde L0 je Lorenzova konstanta L0 = 1.11 × 10-8 W.Ω.K-2
Poznámka. Jestliže místo vk vezme střední rychlost vs , dostáváme hodnotu
L0= (π2/3).(κ/e)2 = 2.45×10-8 W.Ω.K-2,
která je blízká experimentálně zjištěným hodnotám.
zde je v = vk – střední kvadratická rychlost
Notes: Někteří autoři berou místo vk střední rychlost vs a dostávají L0=2.45×10-8 W.Ω.K-2 .

## Slide 17
Prvek | 273 K |  | 373 K | 
 | λ [ W cm-1 K-1] | L0=λ /σT [10-8 W Ω K-2] | λ [ W cm-1 K-1] | L0=λ /σT [ 10-8 W Ω K-2]
Na | 1.38 | 2.12 |  | 
Mg | 1.5 | 2.14 | 1.5 | 2.25
Al | 2.38 | 2.14 | 2.30 | 2.19
Cu | 3.85 | 2.20 | 3.82 | 2.29
Ag | 4.18 | 2.31 | 4.17 | 2.38
Pb | 0.38 | 2.64 | 0.35 | 2.53
Experimentálně zjištěné hodnoty tepelné vodivosti a Lorenzova čísla
(N. V. Ashcroft, N. D. Mermin: Solid State Physics)

## Slide 18
Hlavní neúspěch Drudeho modelu
Elektronové měrné teplo
Do měrného tepla přispívá krystalová mříž i elektrony.
Podle Drudeho teorie by v kovu byl příspěvek elektronů a
neměl by záviset na teplotě (Dulongův-Petitův zákon)
Experiment:
měrné teplo kovů a izolátorů se výrazně neliší,
při nízkých teplotách je Cel ~ T a Cmříž ~ T3, tj.
Experimentálně zjištěná závislost C/T na T2 pro draslík
((W. H. Lien and N. E. Phillips, Phys. Rev. 133(1964) A1370
Materiál | C [J.kg-1.K-1] (při pokojové teplotě)
Na | 1230
NaCl | 854
Mg | 914
MgO | 877
Al | 900
Al2O3 | 880
γ

## Slide 19
Jan Celý, poslední úprava: 17.10.2009